статистический анализ спектра нч шума 
GaAs эпитаксиальных пленок

И.Ю.Зворыкин, Е.А.Процак, А.В.Якимов

Нижегородский госуниверситет им. Н.И.Лобачевского

Природа фликкерного (1/f) шума в проводящих образцах до сих пор окончательно не выяснена. Поэтому представляет интерес получение новых данных о статистических характеристиках шума, в частности, о его гауссовости и/или нестационарности.

В настоящей работе анализируются статистические характеристики спектральных компонент шума. Подобное исследование проводилось в [1], где использовался относительно малый статистический ансамбль и не был определен доверительный интервал для измеряемых величин.

Исследуются шумы эпитаксиальных пленок арсенида галлия [2]. Для записи шумов использованы следующие приборы: цифровая система обработки сигналов [3], примененная как интерфейс ЭВМ; промышленный НЧ предусилитель 60дБ; промышленный НЧ усилитель Е453, 40дБ; селективный усилитель, с помощью которого удалялись высокочастотные спектральные компоненты, не используемые в анализе.

Образцы представляют собой пленку толщиной 3мкм с концентрацией электронов 5×1015см-3 и имеют конфигурацию, изображенную на рис. 1. Удельное сопротивление пленки равно 0.4кОм/квадрат, сопротивление отдельной перемычки 1.7кОм. Через контакты 1 и 2 подавалось напряжение от малошумящей батареи элементов через балластный резистор 54.79кОм. Измерение шумов производилось в продольном и в поперечном направлениях, см. [4]. На рис. 2 представлена упрощенная эквивалентная схема произвольного квадратного участка пленки. Введем в рассмотрение флуктуации эквивалентных сопротивлений:

Рис. 1

Rn= (1+dRn(t))Ro;   n= 1,2,3,4.

Учитывая малость флуктуаций, получим следующие выражения для поперечного и продольного напряжений:

V¦¦ = V0 + (1/4)(R1 + R2 + R3 +R4 )V0 ,

Рис. 2

V^ = (1/4)(R1 - R2 - R3 +R4 )V0 .

Здесь Vo = R0×I -невозмущенное падение напряжения на выделенном квадрате. Считаем, что спектры флуктуаций одинаковы у всех четырех эквивалентных резисторов.

Заметим, что в поперечном напряжении V^ отсутствует постоянная составляющая. Это указывает на его нечувствительность к флуктуациям тока I. В остальном выражения для продольного и поперечного напряжений почти одинаковы, за исключением знаков. Этот результат имеет следующий смысл. Увеличение любого резистора эквивалентной схемы ведет к росту V|| при фиксированном токе. В то же время, V^ уменьшится, если увеличить R2 или R3 .

На рис. 3 изображены некоторые спектры: 1 -собственного шума установки; 2,3 и 4 -собственного, поперечного и продольного шума образца №2; 5 и 6 -поперечного шума образцов №3 и №4. Каждый спектр есть результат обработки от 16 до 24 шумовых записей. Частотное разрешение составляло 0.2Гц. Одна запись имеет длину 410с и позволяет получить 80 спектрограмм с помощью 2048 точечного БПФ. На кривой 3 отмечено значение спектра теплового шума образца, по которому определен коэффициент усиления установки, составивший 136дБ.

На врезке рис. 3 представлены данные обработки спектров для пленки 4 (24 записи). Горизонтальная ось - частота анализа в герцах. Вертикальная ось - оценка погрешности измерения спектра, нормированная на ее теоретическое значение, полученное в предположении стационарности и гауссовости шума. Две горизонтальные линии - границы доверительного интервала на уровне 95% значимости [5].

Погрешность измерения единичного спектра составляет 8.9%, для усредненного спектра - 1.8%. Доверительный интервал охватывает погрешности от 61% до 139%. Практически все данные находятся внутри доверительного интервала, свидетельствуя о стационарности и гауссовости шума.

С другой стороны, полученный доверительный интервал очень широкий (полуширина составляет 39%). Для выявления нестационарности и негауссовости шума следует повысить точность измерений. Этого можно достичь без изменения количества записей, суммируя интенсивности нескольких фурье-компонент, то есть перейдя от анализа спектра к анализу мощности шума в полосе частот.

При измерении продольного шума ток проходит через два квадрата пленки (см. рис. 1), поэтому эффективное напряжение есть 2V0 = 0.36В. Для поперечного шума охватывается только один квадрат, поэтому эффективное напряжение в два раза меньше и равно 0.18В, то есть, эффективные напряжения, так же, как и сопротивления, различаются в два раза. Феноменологический параметр Хоухе [6], характеризующий спектр флуктуаций сопротивления, оказывается одинаковым для флуктуаций и продольного, и поперечного напряжений: ah=1,4×10-5 . Такой результат обусловлен тем, что спектр флуктуаций продольного напряжения оказался в два раза меньше, чем поперечного. Полученная величина свидетельствует о малости шумов, поскольку типичным значением считается ah=1×10-3 .

Проведенное рассмотрение позволяет заключить, что доверительный интервал для погрешности измерения спектров оказался очень широким. Поэтому для выявления нестационарности и/или негауссовости шума требуется увеличить точность измерений. Исследования частично финансировались Нидерландской Организацией Научных Исследований (NWO) в рамках совместного Российско-Нидерландского проекта GOS 713-115.

Рис. 4 . Спектры шума установки и образцов

# Литература

- Strasilla U.J., Strutt M.J.O. J. Appl. Phys. 1974. V.45. P.1423.

- Chen X.Y., Aninhevicius V. Proc. 7th Vilnius Conf. Fluctuation Phenomena in Physical System. Vilnius University Press, 1994. P.260.

- Medvedev S.Yu., Pashev A.G., Yakimov A.V. (ibid). P.350.

- Vandamme L.K.J., Van Bokhoven W.G.M. Appl. Phys. 1977. V.14. P.205.

- Якимов А.В. (Настоящий сборник). С.26.

- Hooge F.N., Kleinpenning T.G.M., Vandamme L.K.J. Rep. Prog. Phys. 1981. V.44. P.479.