электроника

# вихревые лавины в сверхпроводниках

М.Г.Ржавин, Вл.В.Курин, Ю.Н.Ноздрин

Изучение магнитных свойств имеет фундаментальное значение в теории сверхпроводимости. В рамках исследования динамики магнитного потока большой интерес представляет явление, названное вихревыми лавинами. Лавинообразное поведение системы вихрей приводит к тому, что магнитный поток через сверхпроводник меняется скачками при плавном изменении внешнего магнитного поля.

В своём эксперименте мы исследовали изменение перпендикулярной компоненты магнитного поля вблизи поверхности YBaCuО-плёнки при медленном повороте образца во внешнем магнитном поле. При этом для измерения в одном случае (рис.1-а) использовался обычный датчик Холла, в другом (рис1-б)- градиометр (пара датчиков, расположенных на расстоянии 1мм), сигнал с которого равен разности полей в двух близких точках.

В “жёстком” сверхпроводнике, находящемся в магнитном поле, можно говорить об упругой решётке вихрей, которая стремится к устойчивой конфигурации, определяемой балансом силы пиннинга и силы Лоренца. Плавное изменение внешнего поля создаёт напряжение в решётке вихрей, стремящихся занять новое положение и сдерживаемых пиннингом. При достижении некоторого критического напряжения локальное нарушение равновесия вызывает лавинообразную перестройку решётки в масштабах образца.

Рис. 1

На экспериментальных кривых зависимости поля от угла в обоих случаях видны скачки при углах, близких к p/4. Величина скачков соответствует срыву ~102 вихрей. Кривая (а) на рисунке имеет качественное отличие от косинуса (сигнал с датчика Холла в отсутствие образца), что выражается увеличением поля вплоть до угла p/2.

# особенности генерации пар вихрь-антивихрь 
в тонких сверхпроводящих пленках 
в поле малой ферромагнитной частицы

А.Ю.Аладышкин, А.С.Мельников, Ю.Н.Ноздрин

Экспериментальные исследования смешанного состояния в тонких пленках высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) представляют большой интерес как с точки зрения определения фундаментальных характеристик этих соединений, так и для выяснения особенностей микроструктуры реальных тонкопленочных образцов, что оказывается важным для возможных применений ВТСП.

В данной работе эти исследования проведены на пленках YBaCuO толщиной ~850 А и критической температурой 86-87 К. Авторами использована оригинальная методика определения локальных характеристик (в частности, тока пиннинга jp и тока порождения вихрей jc) путем измерения датчиком Холла пространственного распределения намагниченности в плоскости пленки как во внешнем однородном поле, так и в поле микромагнитного зонда (ферромагнитной частицей SmCo5 размером ~300 мкм) в широком интервале температур.

Типичные температурные зависимости jp(T), jc(T) и удельного сопротивления r(T) приведены на рис 1. Необходимо отметить, что jc оказывается намного меньше тока расспаривания jGL. Это указывает на существование аномально низкого барьера при проникновении вихревых полупетель в пленки высокого качества с дальнейшим разрывом полупетель в пары вихрь-антивихрь. Наблюдаемые явления находятся в соответствии с моделью джозефсоновской среды, применимость которой к ВТСП пленкам активно обсуждается в литературе. Для теоретической интерпретации полученных данных проведены расчеты пространственного распределения вихрей в рамках модели Бина с учетом особенностей электродинамики смешанного состояния в тонкопленочных образцах.

Рис. 1

# ПАССИВНАЯ КОМПРЕССИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ИМПУЛЬСОВ 
В РЕЗОНАТОРАХ КОЛЬЦЕВОГО ТИПА

Ю.Ю.Данилов, С.В.Кузиков, В.Г.Павельев, М.И.Петелин

Один из способов компрессии микроволновых импульсов состоит в пропускании фазо-модулированного импульса через резонатор кольцевого типа [1] или их цепочку [2].

Для экспериментального исследования был выбран компрессор, предложенный в работе [1]. Он представляет собой осесимметричную структуру, состоящую из секций круглого волновода разного диаметра, соединённых плавными переходами. Входная и выходная секции представляют собой регулярные круглые волноводы, а средняя слегка расширена и представляет собой открытый резонатор для квазикритической моды. Рабочие моды волновода Н41 и резонатора Е41 – вращающиеся. Эффективная селективная связь между ними обеспечивается нанесённой на поверхность средней секции восьмизаходной винтовой гофрировкой. Поскольку вывод СВЧ–энергии из источника осуществляется посредством прямоугольного волновода на моде H10 прямоугольного волновода в состав компрессора, кроме кольцевого резонатора, входят: (1) стандартный преобразователь волны H10 прямоугольного волновода в основную волну круглого волновода H11; (2) поляризатор в виде слабоэллиптического волновода, преобразующий стоячую волну H11 во вращающуюся; (3) преобразователь моды H11 в моду Н41 противоположного вращения в виде круглого волновода с нанесённой на стенку пятизаходной винтовой гофрировкой.

Модуляция входного импульса производится посредством быстрого переворота его фазы на 1800.

Полученная зависимость выходной мощности импульса от времени находится в хорошем согласии с теорией. Таким образом, предложенная структура работает как кольцевой резонатор и является перспективным вариантом компрессора микроволновых импульсов. Главным преимуществом предложенного компрессора является его электропрочность на высоких мощностях.

- Danilov Yu.Yu., Kuzikov S.V., Pavel’ev V.G., Petelin M.I., Tai M.L. Passive Pulse Compressors Based on Quasi–Optical Ring Cavities. // On CD–ROM: Proc. of the 7-th Intern. Workshop on Linear Colliders, Zvenigorod, Russia, Sept. 29 – Oct. 3, 1997, Branch INP 97–07.

- Petelin M.I., Tai M.L. // In: AIP Conference Proceedings 337. Pulsed RF Sources for Linear Colliders. Montauk, N.Y., October, 1994. Ed. by R.C.Fernow. New York: American Inst. of Physics, 1995. P.303.

# Моделирование рассеяния носителей заряда
на радиационных дефектах в GaAs

Н.В.Демарина, С.В.Оболенский

Известно [1], что облучение полупроводника потоком нейтронов с энергией меньше 1МэВ сопровождается образованием точечных дефектов в виде пар Френкеля, а также комплексов дефектов, обычно имеющих заряд. Стабильные радиационные дефекты являются эффективными центрами рассеяния носителей заряда. Зависимость подвижности от потока нейтронов хорошо изучена [1], в то время как данные по деградации дрейфовой скорости на участке насыщения, несмотря на всю важность этого параметра для полупроводниковых приборов, в литературе не приведены.

Было высказано предположение, что рассеяние электронов на заряженных радиационных дефектах имеет такую же природу, что и рассеяние на атомах ионизированной примеси (рассеяние на примеси происходит без потери энергии, меняется только первоначальное направление движения электрона).

Для проверки данного предположения использовалась модель, использующая процедуру Монте-Карло, т.е. рассматривался пролет электрона в n-GaAs, прерываемый актами рассеяния. Наиболее важными механизмами рассеяния в GaAs являются рассеяние на полярных оптических и акустических фононах, на атомах ионизированной примеси, а также в сильном электрическом поле - междолинное рассеяние между неэквивалентными и эквивалентными долинами. При рассмотрении арсенида галлия учитывались три набора долин, соответствующих Г-, L- и X- минимумам. Рассеяние на радиационных дефектах моделировалось путем изменения функции распределения для угла рассеяния.

В [2] описана методика определения скорости насыщения по вольтамперной характеристике полевого транзистора с затвором Шоттки, которая использовалась в данной работе. Полевые транзисторы с затвором Шоттки были облучены на реакторе ВИР-2М нейтронами с энергией 1МэВ. Результатом обработки экспериментально полученных вольтамперных характеристик стала зависимость скорости насыщения электронов в n-GaAs от интегрального потока нейтронов.

Хорошее соответствие экспериментально полученных и теоретически рассчитанных значений скорости насыщения позволяет сделать вывод о правомерности выбранного метода моделирования движения носителей заряда в полупроводнике с радиационными дефектами.

- Зулиг Р. Радиационные эффекты в ИC на GaAs. /В кн.: Арсенид галлия в микроэлектронике. под ред. Айнспрука Н., Уиссмена У. М.: Мир, 1988.

- Шур М. Современные приборы на основе арсенида галлия. М.: Мир, 1991.

# Исследование динамики формирования винтовых электронных пучков

П.В.Кривошеев, В.К.Лыгин, В.Н.Мануилов

Винтовые электронные пучки (ВЭП) используются в качестве активной среды в мощных источниках электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн - гиротронах. Основными параметрами ВЭП, определяющими мощность и коэффициент полезного действия гиротронов, является отношение t^ средней осцилляторной энергии электронов к полной и разброс dv^ вращательных скоростей электронов в рабочем пространстве. Статические модели ВЭП и соответствующие программы численного моделирования позволяют достаточно хорошо предсказывать величину t^, однако расхождение при сравнении расчетных и экспериментальных величин dv^ остается значительным.

Для систем формирования ВЭП характерна пробочная конфигурация магнитного поля, при которой часть электронов пучка с наибольшими осцилляторными скоростями отражается от магнитного зеркала и захватывается в адиабатическую ловушку между катодом и рабочим пространством. Отраженные электроны могут существенным образом влиять на параметры ВЭП и выходные характеристики прибора. Адекватный учет отраженных электронов в рамках статической модели представляется затруднительным.

В докладе представлены результаты численного исследования процессов установления в ВЭП различной топологии (ламинарный, пограничный, регулярно пересекающийся) формируемых магнетронно-инжекторными пушками, работающими в слабозакритическом режиме. При моделировании использовалась РIС-методика и квазистатическая модель электрического поля. Собственное магнитное поле пучка не учитывалось.

Исследованы распределения объемного заряда в электронном потоке в различные моменты времени t и зависимости t^(t) и dv^(t). Проанализирована динамика частиц в “голове” пучка. Исследован процесс бомбардировки катода отраженными частицами. В частности, найден энергетический спектр бомбардирующих катод электронов. Изучена временная зависимость потенциала в разных сечениях пучка. Разработана методика расчета Фурье-спектров колебаний потенциала, позволяющая существенно увеличить точность расчета спектров и анализировать ВЧ колебания потенциала с малой амплитудой. Найдены частотные спектры колебаний потенциала в различных сечениях пучка. Проведено сравнение перечисленных выше величин для пучков с различной топологией.

# теоретическое и экспериментальное изучение 
конкуренции мод в лампе обратной волны

Н.С.Гинзбург, Н.И.Зайцев, Е.В.Иляков, И.С.Кулагин, Ю.В.Новожилова, Р.М.Розенталь, А.С.Сергеев, А.К.Ткаченко

Вопросы селекции и взаимодействия мод в электронных СВЧ-приборах представляют несомненный интерес прежде всего с точки зрения практических приложений, для большинства которых требуется обеспечить устойчивую одномодовую генерацию. В данной работе рассмотрено взаимодействие двух мод в лампе обратной волны.

На основе [1] получены уравнения для эволюции двух мод, каждая из которых синхронна с электронным пучком. Проведено численное моделирование процесса взаимодействия двух мод в ЛОВ в зависимости от соотношения коэффициентов связи мод и длины пространства взаимодействия. При относительно небольшой длине пространства взаимодействия происходит стационарная генерация на той моде, у которой выше частота и коэффициент связи. По мере уменьшения коэффициента связи высокочастотной (ВЧ) моды по сравнению с низкочастотной (НЧ) сначала наблюдается режим конкуренции, когда генерация той или иной моды определяется ее начальными условиями, затем режим генерации только НЧ моды независимо от начальных условий. В сравнительно небольшой области параметров может происходить одновременная стационарная генерация обеих мод. С ростом длины в исследуемой двухмодовой системе, как и в одномодовой ЛОВ [1], происходит переход от режимов стационарной генерации к периодической, а затем стохастической автомодуляции. При этом возможна автомодуляция одной из мод в отсутствие другой моды, а также одновременная автомодуляция обеих мод.

В ИПФ РАН на сильноточном ускорителе “Сатурн” был проведен эксперимент по изучению конкуренции мод Е01 и Е11 в ЛОВ с относительно небольшой длиной системы. Изменение ускоряющего напряжения приводило к изменению коэффициентов связи мод, при этом происходили переходы от стационарной генерации одной моды к генерации другой моды. Экспериментальные данные находятся в хорошем соответствии с результатами численного моделирования.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о существовании достаточно широкой области параметров, в которой в процессе взаимодействия мод устанавливается одномодовая генерация.

- Гинзбург Н.С., Кузнецов С.П., Федосеева Т.Н. //Изв. вузов. Радиофизика. 1978. Т.21, №7. C.1037.